| 序号 | 原料名称 | 型号规格 | 技术指标 |  | 单位 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水性丙烯酸乳液 | M685 | 容器中状态 | 无硬块，搅拌后呈均匀状态 | Kg | 600000 |  |  |
|  |  |  | 外观及颜色 | 乳状白色带蓝光 |  |  |  |  |
|  |  |  | 粘度 /(mpa.s，25℃，高速分散机，60 转/分) | 3500-4000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 固含量（%） | 45±1 |  |  |  |  |
|  |  |  | PH 值 | 7.0-9.0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 不挥发物含量（%） | 50±1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 残余单体总和（%） | ≤0.1 |  |  |  |  |
| 2 | 水性聚氨酯乳液 | MBJ-12 | 容器中状态 | 无硬块，搅拌后呈均匀状态 | Kg | 600000 |  |  |
|  |  |  | 外观及颜色 | 乳状白色带蓝光 |  |  |  |  |
|  |  |  | 粘度 mPa・s | 4500-5000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 固含量（%） | 50-60 |  |  |  |  |
|  |  |  | 附着力 | 0 级或 1 级 |  |  |  |  |
|  |  |  | PH 值 | 6.0-9.0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 光泽度 | 高光泽（光泽度≥80）、半光泽（光泽度 40-60）或哑光（光泽度≤20）。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 最低成膜温度（MFFT） | <10℃ |  |  |  |  |
|  |  |  | 拉伸强度 | ≥15MPa |  |  |  |  |
|  |  |  | 玻璃化转变温度（Tg） | - 20℃到 20℃之间 |  |  |  |  |
| 3 | 消泡剂 | DF6814 | 外观 | 无色至浅黄色透明液体 | Kg | 15000 |  |  |
|  |  |  | 粘度(25℃mPa "s ) | ≤3000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 活性组分（质量分数） | ≥98% |  |  |  |  |
|  |  |  | 二甲基聚硅氧烷含量(质量分数) | ≥98% |  |  |  |  |
| 4 | 分散剂 | FA-4609 | 化学类型 | 溶剂型低分子量分散剂，传统型 | Kg | 8000 |  |  |
|  |  |  | 产品形态 | 含酸性基团的共聚物溶液 |  |  |  |  |
|  |  |  | 固化量 | 52% |  |  |  |  |
|  |  |  | 酸值 | 50mg KOH/g |  |  |  |  |
|  |  |  | VOC 含量 | 48% |  |  |  |  |
|  |  |  | 推荐体系 | 溶剂型体系，无溶剂体系 |  |  |  |  |
| 5 | 增速剂 | LF-30 | 相对密度（25℃） | 0.980 ～ 0.986g/cm³ | KG | 2000 |  |  |
|  |  |  | 粘度 （20℃） | 60-80mPa·s |  |  |  |  |
|  |  |  | PH值 | 6-9 |  |  |  |  |
|  |  |  | 酸度（以邻苯二甲酸计） | < 0.01% |  |  |  |  |
|  |  |  | 折射率 （20℃） | 1.4830 ～ 1.4859 |  |  |  |  |
| 6 | 流变剂 | 202P | 容器中状态 | 无硬块，搅拌后呈均匀状态 | KG | 4000 |  |  |
|  |  |  | 密度 | 1.08 g/c㎡~1.15 g/c㎡. |  |  |  |  |
|  |  |  | PH值 | 7-8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 固体份 | 45%-55% |  |  |  |  |
| 7 | 防腐剂 | HN-YR26 | 外观 | 无色透明、淡黄色或琥珀色液体 | KG | 600 |  |  |
|  |  |  | 活性物含量 | 20% - 30% |  |  |  |  |
|  |  |  | pH 值 | 4 - 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 密度 | 1.05g/cm³ - 1.15g/cm³ |  |  |  |  |
|  |  |  | 溶解性 | 可溶于水、有机溶剂 |  |  |  |  |
|  |  |  | 稳定性 | 在 - 10℃ - 40℃环境中，保质期内性能无明显变化 |  |  |  |  |